|  | 330 Телсер Роад, Лейк Цюрих, Иллинойс, тел: (847) 719-1133, факс: (847) 719-1122 |
| --- | --- |

Инструкция по использованию титана

Титан является светоотверждаемым текучим композитом, идеальным для использования в качестве прокладочного (лайнерного) материала в реставрациях всех классов по Black, герметика для слепых ямок и фиссур, для ремонта сколов керамики, ремонта краевых дефектов пломб, фиксации фарфоровых виниров и фиксации шин. Кроме того, Титан самостоятельно используется для небольших по объёму реставраций III, IV и V классов по Black.

Титан – текучий материал; однако он обладает тиксотропностью, что предотвращает стекание по стенкам полости и обеспечивает хороший результат в труднодоступных зонах. При  использовании предусмотренных насадок титан легко вводится непосредственно в зону препарирования. Материалу можно легко придавать нужную форму с помощью предусмотренных дозирующих насадок.

- Оптимальное обращение

- Непревзойденная прочность и жесткость

- Высокий уровень рентгеноконтрастности

- Идеальный внешний вид

Использование Титана

- Прокладка под пломбу

- Герметик для ямок и фиссур

- Ремонт сколов керамики

- Фиксация фарфорового винира

- Фиксация шин

- Самостоятельное пломбирование небольших по объёму полостей III, IV и V классов по Black

Прокладка под пломбу:

1) Изолируйте и подготовьте восстанавливаемую поверхность зуба.

2) Нанесите адгезив, например самопротравливающую адгезивную систему Simplicity (симплисити) или самопротравливающую адгезивную систему SURPASS ®, согласно инструкциям производителя.

3) Возьмите Титан соответствующего оттенка, поместите слой толщиной 1 мм на дно и стенки подготовленной полости. Обеспечьте светоотверждение слоя в течение 20 секунд.

4) Продолжайте наращивать пломбу, используя композитный материал по выбору. Композитный материал нужно использовать согласно инструкциям производителя.

Пломбирование:

1) Изолируйте и подготовьте восстанавливаемую поверхность зуба.

2) Нанесите адгезив, например самопротравливающую адгезивную систему Simplicity (симплисити) или самопротравливающую адгезивную систему SURPASS ®, согласно инструкциям производителя.

3) Возьмите Титан соответствующего оттенка, поместите слой титана толщиной 1 – 2 мм в подготовленную полость. Обеспечьте светоотверждение каждого слоя в течение 20 секунд.

5) Обеспечьте нужную форму и требуемый уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить выход избытка материала из шприца, верните плунжер в исходное положение сразу же после дозирования нужного количества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Титан можно подвергать светоотверждению с использованием светодиода, галогенной или другой полимеризационной лампы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Титан следует использовать с помощью насадок 18 или 20.

ПРИМЕЧАНИЕ: Титан белый матовый подлежит светоотверждению в течение 40 секунд.

Для получения технической помощи обращайтесь по бесплатному телефонному номеру: 1-877-АРЕХ-123